Objects 5707 Date:1/10/2021 7:39:32 PM HV:30.0kV Puls th.:5.17kcps El AN Series unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma) [wt.%] [wt.%] [at.%] [wt.%] ----------------------------------------------------- C 6 K-series 63.33 63.33 71.86 8.50 O 8 K-series 23.64 23.64 20.14 3.90 Na 11 K-series 4.43 4.43 2.63 0.35 Cl 17 K-series 3.42 3.42 1.32 0.15 N 7 K-series 3.31 3.31 3.22 1.25 S 16 K-series 0.50 0.50 0.21 0.05 P 15 K-series 0.43 0.43 0.19 0.05 Si 14 K-series 0.24 0.24 0.12 0.04 Ca 20 K-series 0.23 0.23 0.08 0.04 Mg 12 K-series 0.19 0.19 0.11 0.04 Al 13 K-series 0.19 0.19 0.10 0.04 K 19 K-series 0.10 0.10 0.03 0.03 ----------------------------------------------------- Total: 100.00 100.00 100.00

| Map data 13661 Date:1/10/2021 7:40:51 PM Image size:388 x 380 Mag:1029.49061662198x HV:30.0kV |  |
| --- | --- |

| Map data 13661 Date:1/10/2021 7:40:51 PM Image size:388 x 380 Mag:1029.49061662198x HV:30.0kV |  |
| --- | --- |

| Map data 13661 Date:1/10/2021 7:40:51 PM Image size:388 x 380 Mag:1029.49061662198x HV:30.0kV |  |
| --- | --- |

| Map data 13661 Date:1/10/2021 7:40:51 PM Image size:388 x 380 Mag:1029.49061662198x HV:30.0kV |  |
| --- | --- |

| Map data 13661 Date:1/10/2021 7:40:51 PM Image size:388 x 380 Mag:1029.49061662198x HV:30.0kV |  |
| --- | --- |

| Map data 13661 Date:1/10/2021 7:40:51 PM Image size:388 x 380 Mag:1029.49061662198x HV:30.0kV |  |
| --- | --- |

| Map data 13661 Date:1/10/2021 7:40:51 PM Image size:388 x 380 Mag:1029.49061662198x HV:30.0kV |  |
| --- | --- |

| Map data 13661 Date:1/10/2021 7:40:51 PM Image size:388 x 380 Mag:1029.49061662198x HV:30.0kV |  |
| --- | --- |

| Map data 13661 Date:1/10/2021 7:40:51 PM Image size:388 x 380 Mag:1029.49061662198x HV:30.0kV |  |
| --- | --- |

| Map data 13661 Date:1/10/2021 7:40:51 PM Image size:388 x 380 Mag:1029.49061662198x HV:30.0kV |  |
| --- | --- |

| Map data 13661 Date:1/10/2021 7:40:51 PM Image size:388 x 380 Mag:1029.49061662198x HV:30.0kV |  |
| --- | --- |

| Map data 13661 Date:1/10/2021 7:40:51 PM Image size:388 x 380 Mag:1029.49061662198x HV:30.0kV |  |
| --- | --- |